Ｑ Ｃ 工 程 図　（塗装前処理～塗装工程～出荷）             株式会社　京王塗装工業所

承 認　　　　　KTK-M03R8

制定2000.01.28

改定2013.05.01

| フローチャート | 工程記号 | 工程名 | 化学物質 | 管理項目 | 管理基準 有害物質管理 | 標 準 類 | 実施部門 | 測定器類 | 記 録 | 異常処理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 程 | 製 品 |  |
| １ 受入 ①水 洗 ②脱 脂 ③水 洗 ④表面調整 ⑤化成皮膜 ⑥水 洗 ⑦湯 洗 ⑧水切乾燥 ⑨パテ ⑩清 掃 ⑪マスキング ⑫下 塗 ⑬上 塗 ⑭模 様 ⑮乾 燥 ⑯ﾏｽｸ剥がし ⑰ﾏｽｸ剥がし確認 ⑱検 査 ⑲包 装 20 出 荷 | １ | 受入確認 |  | 指定照合 | 外観確認・品名照合・数量確認 | 注文伝票・購入仕様書 作業指示書兼検査記録表 |  | 目 視 | 注文伝票 | 生産日程見直し | 客先連絡 | 納入元連絡 納期変更等 |
|  | ① | 水 洗 |  |  | 目視判断 | ①前処理工程作業標準KTS-M０7 ②EMS手順書NO.21 化学物質管理 ③EMS手順書NO.14 水質汚濁防止実施手順書 | 前処理 | PH計 温度計 | 作業指示書 兼検査記録 ＥMＳ手順書による 点検表 | 設備点検 濃度・温度調整 | 再処理 |  |
|  | ② | 脱 脂 | ｹﾐｺｰﾄNO､146K ｹﾐｺｰﾄNO､101K | 濃度･温度 | 使用禁止物質の基準はEMS手順書NO21 化学物質管理手順 別紙-3「使用禁止物質」による。 （ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱の化学物質管理ランク指針Ver8及びNEC化学物質規制値を含む） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ | 水 洗 |  | 汚染度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ | 表面調整 | ｹﾐｺｰﾄNO､26 ｹﾐｺｰﾄNO､31 | 濃度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ | 化成皮膜 | リン酸亜鉛皮膜 | 濃度･温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ | 水 洗 |  | 汚染度 | 目視判断 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ | 湯 洗 |  | 汚染度 温度 | 全酸度０．２ポイント以下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ | 水切乾燥 |  | 温度 | 温度100℃～１５０℃ |  |  |  |  | 設備点検 温度調整 | 再乾燥 |  |
|  | ⑨ | パ テ | ハイシャープ 耐熱パテ |  | 使用禁止物質の基準はEMS手順書NO21 化学物質管理手順 |  | 塗 装 |  |  |  |  |  |
|  | ⑩ | 清 掃 |  | ゴミ・汚れ 前処理液しみの除去 | 前処理液しみ確認 | ①EMS手順書NO.21 化学物質管理 ②塗装標準工程表 KTS-M０2 ③ﾏｽｷﾝｸﾞ 作業手順書KTS-M10 |  |  |  | 水洗・湯洗の 汚染度確認 | 再塗装 |  |
|  | ⑪ | マスキング |  | 箇所・位置確認 マスク忘れ確認 | 寸法・位置・数量・忘れ |  |  | ﾏｽｷﾝｸﾞ冶具 ﾏｽｸ位置基準書（写真） |  |  |  |  |
|  | ⑫ | 下 塗 | 塗料・ｼﾝﾅｰ | 塗料濃度 ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ吐出量調整 | 使用禁止物質の基準はEMS手順書NO21 化学物質管理手順 別紙-3「使用禁止物質」による。 （ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱の化学物質管理ランク指針Ver8及びNEC化学物質規制値を含む） |  |  | 秤 粘度計 |  | 設備点検 温度調整 |  |  |
|  | ⑬ | 上 塗 | 塗料・ｼﾝﾅｰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑭ | 模 様 | 塗料・ｼﾝﾅｰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑮ | 乾 燥 |  | 温度 120℃～150℃ |  |  |  | 温度計 |  |  |  |  |
|  | ⑯ | ﾏｽｸ剥がし |  | マスク忘れ 剥がし忘れ | 剥がし忘れ 切れ端付着 | ﾏｽｷﾝｸﾞ 作業手順書KTS-M10 KTK-M04 塗装検査基準 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑰ | ﾏｽｸ剥がし 確認 |  | 取り残し 切れ端付着 | 剥がし忘れは、ないか 切れ端付着は、ないか マスク忘れは、ないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑱ | 検 査 |  | 顧客仕様書 検査基準による | 数量、外観、色調、膜厚 密着性、バリ確認（ﾏｽｸ剥がし跡） |  | 検 査 | 色差計 膜厚計 光沢計 | 作業指示書 兼検査記録 |  |  | 客先連絡 納期変更等 |
|  | ⑲ | 包 装 | 包装材 | 外観不良 指定の梱包 運搬注意 | 使用禁止物質の基準はEMS手順書NO21 化学物質管理手順 別紙-3「使用禁止物質」による。 （ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱の化学物質管理ランク指針Ver8及びNEC化学物質規制値を含む） | KTS-M03 包装・製品取扱マニュアル |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 出 荷 | トラック 排ガス規制 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ |  |  |  | 業 務 |  | 納入伝票 現品票 |  |  |  |